评价有机功能化二氧化硅纳米颗粒对重金属的吸附性数据集（2019年3月）

英文名称：Evaluation of Organic Functionalized Silica Nanoparticles for Heavy Metal Adsorption Dataset (March 2019)

DOI：10.12072/ncdc.UTCMW.db2163.2022

CSTR：11738.11.ncdc.UTCMW.db2163.2022

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

有机功能化SiO2纳米颗粒被认为是一种很有前途的重金属吸附材料。然而，特定官能团在SiO2表面的实际吸附能力尚不清楚，由此引发了哪类有机基团对重金属亲和力更好的争论。在此，SiO2的表面功能化(-EDTA(乙二胺三乙酸)，-COOH， -SO3H， -SH和-NH2)通过一个简单的硅烷基化反应。批处理实验表明，表面功能化可显著提高SiO2的吸附能力。定量分析表明，在SiO2表面接枝1mol EDTA可吸附1.51 mol Pb(II)离子，分别是COOH-、SO3H-、SH-和-NH2功能化SiO2的7.7、17.1、28.4和50.2倍。这是首次以每有效官能团来评价功能化SiO2的吸附性，弥补了传统评价方法以单位质量计算吸附性的不足。通过实验和理论研究，确定并揭示了功能化二氧化硅的吸附机理。该工作不仅为重金属修复提供了一种有效的吸附剂，而且为新型二氧化硅基材料的评价和设计提供了有价值的见解。   评价有机功能化二氧化硅纳米颗粒对重金属的吸附性:定量比较和机械洞察力数据集，采用实验方法获得，数据格式为十进制(.xls)，数据量为3组，共8640条数据。

数据源描述

室内实验，自主产生。

数据加工方法

采用XPS表征。通过批量实验研究了铅的吸附等温线。根据前人的研究和实际废水水质，选择初始浓度在0.05 ~ 1.50 mmol/L范围内变化。吸附实验是通过恒温培养箱摇床在25℃，180转/分，12小时摇晃Erlenmeyer烧瓶进行的。每次吸附实验吸附剂用量为1.0 g/L。采集1.0 ml水样，用0.22 μm膜过滤器(购自上海兴亚净化材料有限公司)过滤。残余滤液浓度用原子吸收光谱仪(AAS, contra700，德国)测定。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2019/03/01-2019/03/31

采集地点：江西省南昌市

数据量：274.8 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：二氧化硅纳米颗粒, 吸附材料, 表面功能化
	
      学科：地质学 
	
      时间：2019
	
      地点：江西省南昌市

空间范围

|  | 北 ： 29.17 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：116.53 |  | 东 ：115.45 |
|  | 南 ： 28.43 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杨利明

元数据作者：杨利明

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

编号：2018YFC0406400，
      名称：大型煤矿和有色矿矿井水高效利用技术与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杨利明. 评价有机功能化二氧化硅纳米颗粒对重金属的吸附性数据集（2019年3月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.UTCMW.db2163.2022.