天津市聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯纳滤膜研制数据集（2020-2021年）

英文名称：Tianjin dimethylaminoethyl methacrylate nanofiltration membrane development data set (2020-2021)

DOI：10.12072/ncdc.MDBW.db0008.2021

CSTR：11738.11.ncdc.MDBW.2021.6

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

采用聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯（PDM）为分离层材质， 1, 3, 5-三（溴甲基）苯（ TBB）为交联剂，聚醚砜（PES）超滤膜为基膜，快速制备PDM/PES纳滤膜，考察制膜条件（包括 PDM浓度、涂层时间、交联剂浓度、交联时间）对膜渗透性能的影响。

数据源描述

实验数据。

数据加工方法

制膜材料PDM为实验室自制，PES超滤膜（截留分子量为50kDa）购自中科瑞阳膜技术公司。采用实验室自制纳滤膜评价设备，膜池为不锈钢材质，有效膜面积为19.6 cm2。配置浓度为1000 mg/L的MgSO4水溶液为原料液，操作温度25℃，0.9 MPa下预压2 h，在0.8 MPa下进行过滤测试。   记录一定时间内渗透液的体积，并根据式（1）计算膜水通量：J=V/(S×t) （1）式中，J表示水通量，单位L/(m2h)；V表示渗透液体积，单位L；S表示膜的有效过滤面积，单位为m2；t表示水通量测试时间，单位h。对无机盐的截留率按照式（2）计算：R=(c_f-c_p)/c_f ×100 （2）式中：R表示盐截留率，单位为%，Cf表示进料液电导率，Cp表示透过液电导率。

数据质量描述

(1)数据生产过程：将自制复合膜采用纳滤评价装置测量渗透液体积和电导率，计算获得通量和盐截留率。   (2)方法和标准规范：每个实验条件均进行3次平行实验。   (3)结果：PDM纳滤膜可快速制备，并有较好的脱盐性能。

基本信息

采集时间：2020/01/01-2021/09/30

采集地点：天津市

数据量：81.6 KiB

数据格式：excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：季胺化反应, 纳滤膜
	
      学科：工程与技术科学基础学科 
	
      时间：2020 2021
	
      地点：天津市

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杜润红

元数据作者：杜润红

数据管理者：杜润红

项目支持信息

编号：2017YFE0114200，
      名称：小型高效节能的沙漠苦咸水膜法淡化工艺开发和设备研制

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杜润红. 天津市聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯纳滤膜研制数据集（2020-2021年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.MDBW.2021.6.