混凝土渗透压力作用下关键参数试验研究数据集

英文名称：Experimental research data set of key parameters of concrete under osmotic pressure

DOI：10.12072/ncdc.nhri_dam.db6854.2025

CSTR：11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6854.2025

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

对于运行期混凝土坝，水位线附近混凝土受水位变幅的影响，含水率呈现周期性变化，水位下降时会从饱和状态自然失水达到干燥状态，又可在水位上升后因毛细吸水和水压力渗透而再度饱和，反复之间会产生应力增量，对混凝土造成损伤，叠加温度应力和自重等影响可能会产生开裂问题。上游面水下部位在高水头作用下逐渐饱和，饱和饱压混凝土性质与一般混凝土应会存在差异，针对上述问题开展了试验。本数据集为数据集混凝土渗透压力作用下关键参数试验研究数据。数据集内包含一个xlsx文件，其中第一列为序号，第二列为日期，第三列为应变（με），第四列为水压（MPa）。

数据源描述

试验采用的水泥为42.5普硅水泥（P·MH 42.5）,II级粉煤灰,骨料有两种岩性，花岗闪长岩和变粒岩。采用自主研制的试验装置，由防渗隔水装置，加、卸载设备，测量采集设备等组成。加压设备为数显自动调压柱塞泵，负责精确控制试验的水压加载过程，围压控制精度可达0.01 MPa；卸载设备为卸压阀能短时间内卸去试件及压力釜中压力；测量设备采用内埋式振弦应变计，可同时测量试件温度；采集设备为八通道振弦采集仪，输入、输出端分别与应变计、PC计算机相连；防渗采用环氧树脂和硅橡胶，隔水采用高韧性加厚橡胶气球。通过围压、湿胀、孔隙水压力对混凝土应力应变的影响进行试验。

数据加工方法

数据自中国水利水电科学研究院延庆试验基地工程力学试验大厅混凝土材料渗流场作用下变形系数测试设备，试验过程无特殊场地要求，通过设备自带的温度、位移和荷载传感器采集。

数据质量描述

中国水利水电科学研究院延庆试验基地工程力学试验大厅混凝土材料渗流场作用下变形系数测试设备，试验过程无特殊场地要求，通过设备自带的温度、位移和荷载传感器采集。试验结果表明不同饱和混凝土变形与压力呈良好的线性关系；混凝土饱和模量较非饱和模量存在明显增长，实验条件下模量增长甚至超过20%。

基本信息

采集时间：2022/01/01-2023/01/01

采集地点：水科院延庆实验基地

数据量：159.0 KiB

数据格式：*.xls

数据时间分辨率：秒

坐标系： 无

关键词标签

主题：混凝土, Biot系数, 试验, 孔隙水, 弹性模量
	
      学科：工程与技术科学基础学科 
	
      时间：2022 2023
	
      地点：水科院延庆实验基地

空间范围

|  | 北 ： 40.37 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：115.92 |  | 东 ：115.92 |
|  | 南 ： 40.37 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：胡银涛

元数据作者：胡银涛

数据管理者：胡银涛

项目支持信息

编号：2021YFC3090102，
      名称：高混凝土坝病变灾变过程预测技术与方法

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

胡银涛. 混凝土渗透压力作用下关键参数试验研究数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6854.2025.