快速反应环氧灌浆材料性能数据

英文名称：Fast - curing epoxy grouting material performance data

DOI：10.12072/ncdc.nhri_dam.db6881.2025

CSTR：11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6881.2025

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

对研发的快速反应环氧灌浆材料进行性能测试，依据GB/T 2567-2021《树脂浇铸体性能试验方法》和JC/T 1041-2007《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》相关要求进行抗压强度（3天、7天）、抗拉强度（7天）、可操作时间、与混凝土粘结强度(7天、干湿基面)等性能检测，材料性能达到或优于相关技术要求，尤其是3天抗压强度为51MPa，大于C40混凝土的设计指标，强于普通大坝混凝土的设计强度。

数据源描述

委托中国建材检验认证集团苏州有限公司进行材料性能测试，测试方法按照GB/T 2567-2021《树脂浇铸体性能试验方法》和JC/T 1041-2007《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》执行，测试仪器为微机控制电液伺服万能试验机、旋转粘度计

数据加工方法

力学试验测得数据分别为试件尺寸、破坏压力值，经数学计算得到抗压强度数值。可操作时间为浆料混合至旋转粘度计显示数值达到200mPa·s的计时时长，不作加工处理。

数据质量描述

抗压强度、抗拉强度和可操作时间数值取整数，粘接强度保留1位小数。

基本信息

采集时间：2024/11/06-2025/01/03

采集地点：苏州

数据量：11.2 KiB

数据格式：*.excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：灌浆, 强度, 环氧灌浆材料
	
      学科：工程与技术科学基础学科 
	
      时间：2024 2025
	
      地点：苏州

空间范围

|  | 北 ： 27.26 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：107.48 |  | 东 ：107.48 |
|  | 南 ： 27.26 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：肖承京

元数据作者：肖承京

数据管理者：肖承京

项目支持信息

编号：2021YFC3090104，
      名称：高混凝土坝隐性裂缝探测诊断与修复技术装备

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

肖承京. 快速反应环氧灌浆材料性能数据. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6881.2025.