高寒矿区阻水层改性重构技术试验数据集（2022-2025年）

英文名称：Test data set of water blocking layer modification and reconstruction technology in alpine Kuangqu mining area (2022-2025)

DOI：10.12072/ncdc.db7670.2026

CSTR：11738.11.ncdc.db7670.2026

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

由露天开采剥离物和煤矸石组成的土体，水分渗漏严重，在低温季节无法形成冻土。在距离煤矸石土体表层一定深度构建阻水层，以提高煤矸石土体的水源涵养能力。然而，由于缺乏相关重构阻水技术（构造）数据集，目前在青海木里矿区实施土壤重构技术存在较大的不确定性。本研究利用室内土柱入渗试验、模拟降雨试验得到构建阻水层后的煤矸石土体入渗率数据集，结合数学统计方法以及数学模型拟合与评估，得到在构建不同阻水层下的煤矸石土体的入渗数据集，并通过实地验证评价发现，煤矸石粉碎物级配=2:5:3(1~2mm、0.5~1mm、2，W-OH浓度为3.5~4.5%喷洒量为2.5~3.5L/m2，PAM播撒量为在压实后的煤矸石表面干撒0.05~0.07g/cm2范围内阻水效果最佳。

数据源描述

室内土柱入渗试验：将不同煤矸石颗粒粒径（2~5 mm 、0.5~2 mm 、   模拟降雨试验：结合青海木里矿区当地气象资料，利用野外便携式人工模拟降雨器（MSR-S20-W1100(1500)）对构建不同阻水层后的煤矸石坡面进行模拟降雨试验，采集计算得到初始产流时间、降雨入渗率、产流率、产沙率。

数据加工方法

（1）利用SPSS 25.0统计软件进行相关性性因素分析；   （2）利用Origin 2021软件进行对Green-Ampt机理模型、Philip模型、Kostiakov经验模型进行拟合，并计算得到均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）、符合度指数（D）和决定系数（R2）；  （3）实验数据采用Microsoft Excel软件进行系统整理。

数据质量描述

采用均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）、符合度指数（D）和决定系数（R2）三个标准指标验证Philip模型、Kostiakov经验模型与实际数据之间的误差。利用入渗率、累计入渗量、阻水效应等验证不同阻水层的阻水效果。结果表明，煤矸石粉碎物级配=2:5:3(1~2mm、0.5~1mm、2，W-OH浓度为3.5~4.5%喷洒量为2.5~3.5L/m2，PAM播撒量为在压实后的煤矸石表面干撒0.05~0.07g/cm2范围内阻水效果最佳。

基本信息

采集时间：2022/09/01-2025/06/11

采集地点：中国，青藏木里矿区

数据量：21.8 MiB

数据格式：*.xlsx

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：煤矸石, 入渗率, 阻水层
	
      学科：地理学其他学科 
	
      时间：2022 2023 2024 2025
	
      地点：中国,  青藏木里矿区

空间范围

|  | 北 ： 38.14 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 99.13 |  | 东 ： 99.12 |
|  | 南 ： 38.12 |  |

数据服务信息

联系人：杨海龙

服务电话：13911040827.0

服务邮箱：yang_hlong@163.com

联系信息

数据贡献者：杨海龙,  鲁长金,  尹文天,  武淼辰

元数据作者：杨海龙  ,  鲁长金  ,  尹文天  ,  武淼辰

数据管理者：杨海龙, 鲁长金, 尹文天, 武淼辰

项目支持信息

编号：2022YFF1302604，
      名称：高寒矿区水源涵养功能恢复新型材料和冻土剖面近自然重构技术研发与试验示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杨海龙,鲁长金,尹文天,武淼辰. 高寒矿区阻水层改性重构技术试验数据集（2022-2025年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.db7670.2026.