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数据集摘要
  利用C30混凝土预制裂缝，采用快速固化环氧树脂灌浆材料进行裂缝灌浆加固，3天后取芯进行抗压强度和劈裂抗拉强度测试，分别选择含裂缝部位和不含裂缝部位取芯进行测试，对比裂缝灌注3d后加固效果。结果显示，3天芯样抗压强度，含裂缝芯样为38.1MPa，完整芯样为37.2MPa；3天劈裂抗拉强度，含裂缝芯样为4.05MPa，完整芯样为3.94MPa，达到了裂缝处理后3天强度不低于设计值（完整芯样）的目标。
数据源描述
  委托中国电建集团昆明勘测设计有限公司进行芯样测试，测试方法按照 《水工混凝土试验规程》（DL/T5150-2017）执行，测试仪器为微机控制电液伺服万能试验机(J-C-104)、电子数显卡尺(J-C-99)
数据加工方法
  测得数据分别为试件尺寸、破坏力值，经数学计算得到抗压强度数值。
数据质量描述
  采用四舍五入方法，抗压强度保留1位小数，劈裂抗拉强度保留2位小数。
基本信息
采集时间：2024/08/16-2024/08/16
采集地点：昆明 
数据量：11.0 KiB
数据格式：*.excel
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：肖承京 
元数据作者：肖承京   
数据管理者：肖承京
项目支持信息
编号：2021YFC3090104，名称：高混凝土坝隐性裂缝探测诊断与修复技术装备

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
肖承京. 混凝土裂灌浆后芯样3天性能检测数据. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6882.2025.




