混凝土裂灌浆后芯样3天性能检测数据

英文名称：The 3-day performance test data of concrete core samples after crack grouting

DOI：10.12072/ncdc.nhri_dam.db6882.2025

CSTR：11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6882.2025

数据共享方式：登录获取

数据分类：水文

数据集摘要

利用C30混凝土预制裂缝，采用快速固化环氧树脂灌浆材料进行裂缝灌浆加固，3天后取芯进行抗压强度和劈裂抗拉强度测试，分别选择含裂缝部位和不含裂缝部位取芯进行测试，对比裂缝灌注3d后加固效果。结果显示，3天芯样抗压强度，含裂缝芯样为38.1MPa，完整芯样为37.2MPa；3天劈裂抗拉强度，含裂缝芯样为4.05MPa，完整芯样为3.94MPa，达到了裂缝处理后3天强度不低于设计值（完整芯样）的目标。

数据源描述

委托中国电建集团昆明勘测设计有限公司进行芯样测试，测试方法按照 《水工混凝土试验规程》（DL/T5150-2017）执行，测试仪器为微机控制电液伺服万能试验机(J-C-104)、电子数显卡尺(J-C-99)

数据加工方法

测得数据分别为试件尺寸、破坏力值，经数学计算得到抗压强度数值。

数据质量描述

采用四舍五入方法，抗压强度保留1位小数，劈裂抗拉强度保留2位小数。

基本信息

采集时间：2024/08/16-2024/08/16

采集地点：昆明

数据量：11.0 KiB

数据格式：*.excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：混凝土裂缝, 灌浆, 强度, 环氧灌浆材料
	
      学科：工程与技术科学基础学科 
	
      时间：2024
	
      地点：昆明

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：肖承京

元数据作者：肖承京

数据管理者：肖承京

项目支持信息

编号：2021YFC3090104，
      名称：高混凝土坝隐性裂缝探测诊断与修复技术装备

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

肖承京. 混凝土裂灌浆后芯样3天性能检测数据. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6882.2025.