有机絮凝剂P(AM-DADAAC-ODMA)的制备与表征实验数据集（2019年8月）

英文名称：Experimental data set for preparation and characterization of organic flocculant P (am-dadaac-odma) (August 2019)

DOI：10.12072/ncdc.UTCMW.db2194.2022

CSTR：11738.11.ncdc.UTCMW.db2194.2022

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

选择AM作为主体，加入阳离子单体DMDAAC和疏水单体ODMA，以过硫酸铵为引发剂，采用水溶液共聚合法制备出阳离子型有机高分子絮凝剂P(AM-DMDAAC-ODMA)。探究单体总质量分数、单体配比、引发剂浓度和反应温度这四项影响因素对聚合产物特性粘数以及阳离子度的影响，并对制备出的P(AM-DMDAAC-ODMA)进行红外光谱分析，验证单体AM、DMDAAC和ODMA之间发生了不规则的聚合效果。数据集共包含5603个数据，5组数据。

数据源描述

室内实验，自主产生。

数据加工方法

参照GB12005.1-89《聚丙烯酰胺特性粘数测定方法》中的相关测试方法及计算公式进行共聚物P的特性粘数测定。阳离子度测定方法采用硝酸银滴定法，准确称取0.300g的试样溶于装有150mL去离子水的250mL锥形瓶中，搅拌使之完全溶解，滴加5滴10%的铬酸钾指示剂，边摇晃锥形瓶边用硝酸银标准溶液滴定，至溶液变为砖红色时即为滴定终点。同时做空白试验。采用溴化钾压片法对提纯后的聚合产物 P(AM-DMDAAC-ODMA)做红外光谱测试。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2019/08/01-2019/08/31

采集地点：北京市

数据量：145.1 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：有机絮凝剂P, 总质量分数, 单体配比, 红外光谱分析, 共聚合法
	
      学科：地质学 
	
      时间：2019
	
      地点：北京市

空间范围

|  | 北 ： 41.06 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：115.42 |  | 东 ：117.51 |
|  | 南 ： 39.44 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：张春晖

元数据作者：张春晖

数据管理者：张春晖

项目支持信息

编号：2018YFC0406400，
      名称：大型煤矿和有色矿矿井水高效利用技术与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

张春晖. 有机絮凝剂P(AM-DADAAC-ODMA)的制备与表征实验数据集（2019年8月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.UTCMW.db2194.2022.