单宁酸型吸附剂对铅(II)的吸附选择性吸附位点和选择机理数据集（2018年3月）

英文名称：Dataset of Selective Adsorption Sites and Selection Mechanisms of Tannic Acid Adsorbents for Lead (II) Adsorption (March 2018)

DOI：10.12072/ncdc.UTCMW.db2127.2022

CSTR：11738.11.ncdc.UTCMW.db2127.2022

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

合理设计和定向合成具有优异选择性的吸附剂，对重金属污染的实际废水的修复具有挑战性和极其重要的意义。本文通过简单的配位反应合成了一种新的单宁酸(TA)基吸附剂(TA@Zr)。吸附等温线实验表明TA@Zr对Pb2+具有较高的吸附能力。令人印象深刻的是，TA@Zr可以达到非常高的选择性系数(40-170)。随着Zr前驱体的降低，TA@Zr的选择性保持不变，说明Zr物种对TA@Zr的选择性影响很小。即使Zr物种被Ti前驱体完全取代，所得吸附剂仍然具有显著的选择性。这些结果表明，TA对TA@Zr的选择性有很大的贡献，而不是Zr物种。进一步，基于XPS的结果，DFT和批量吸附实验，它可以推断TA充当主要的酚羟基吸附网站中羟基的氧原子与Pb2+协调而羟基被取代的氢原子和释放氢离子，从而扩展了选择性吸附Pb2+离子的质子交换机制。   单宁酸型吸附剂对铅(II)的吸附选择性吸附位点和选择机理数据集，采用实验方法和公式推理计算获得，数据格式为十进制(.xls)，数据量为4组，共21个实验，共243条实验数据。

数据源描述

室内实验、公式推理，自主产生。

数据加工方法

采用SEM、TEM等软件进行形态表征。用扫描电子显微镜(SEM)观察TA@Zr的形貌。N2·adsorption-desorption等温线收集在77·K微粒学三星脱水后在383·K·12·h。真空下BET比表面积计算根据多点选择方法使用吸附数据的相对压力(P / P0) 0.05到0.25之间。x射线光电子能谱(XPS)测量是在Axis Ultra (Kratos, XSAM800) XPS光谱仪上进行的，使用Al靶(1486.6 eV) x射线源。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2018/03/01-2018/03/31

采集地点：江西省南昌市

数据量：282.0 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：单宁酸, 重金属废水, 吸附剂
	
      学科：地质学 
	
      时间：2018
	
      地点：江西省南昌市

空间范围

|  | 北 ： 29.17 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：116.55 |  | 东 ：115.45 |
|  | 南 ： 28.12 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杨利明

元数据作者：杨利明

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

编号：2018YFC0406400，
      名称：大型煤矿和有色矿矿井水高效利用技术与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杨利明. 单宁酸型吸附剂对铅(II)的吸附选择性吸附位点和选择机理数据集（2018年3月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.UTCMW.db2127.2022.