高纯稀土氧化物和卤化物试剂痕量杂质元素GD-MS分析方法及标准数据集

英文名称：GD-MS analysis method and standard data set for trace impurities in high-purity rare earth oxides and halide reagents

DOI：10.12072/ncdc.gcxtsj.db7387.2026

CSTR：11738.11.ncdc.gcxtsj.db7387.2026

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

本数据集源于高纯稀土氧化物和卤化物试剂痕量杂质元素GD-MS分析方法研究过程，主要针对现有的分析方法不满足高纯稀土氧化物和卤化物中关键敏感元素含量的检测需求，开展高纯稀土氧化物和卤化物中痕量元素的GD-MS分析方法研究，内容涵盖仪器最佳工作参数、干扰校正、结果校正数据、方法检出限及精密度数据，形成标准化分析方法及配套标准数据集，实现Co、Mn、Ni等敏感元素检出限不大于0.01 ppm。满足科研领域对高端稀土试剂的检测需要，支撑稀土战略资源在科研试剂领域的高值化、多功能化应用。

数据源描述

本数据集数据源为高纯稀土氧化物和卤化物试剂中痕量杂质元素的分析检测数据，采用辉光放电质谱（GD-MS）仪器完成样品分析测试，形成高纯稀土氧化物、卤化物和类卤化物痕量元素超低检出限分析方法9项。具体试验过程包括：①基于第二阴极辅助放电技术研究样品预处理方法，系统考察样品粉末粒度、放电电流、预溅射时间、离子源温度等因素对检测信号强度和稳定性的影响，确定仪器最佳工作参数；②通过GD-MS仪器采集待测元素质谱信号，分析质谱干扰情况并研究干扰消除方法，考察方法检出限；③以标准物质/样品和仪器自带的相对灵敏度因子（RSF）为参照，考察其对测定结果的校正效果；④考察分析方法的精密度，采用现行国家标准GB/T 12690和GB/T 18115系列中规定的分析方法进行验证比对，最终建立痕量杂质元素分析方法，实现关键敏感金属元素检出限达到0.01 ppm以下。本数据加工方法基于上述试验数据源，通过规范化流程完成数据采集、干扰校正、结果校准及方法验证，最终输出准确、可靠的痕量杂质元素分析数据及配套标准数据集。

数据加工方法

本数据加工方法基于辉光放电质谱（GD-MS）技术，针对高纯稀土氧化物和卤化物试剂中痕量杂质元素分析测试，结合第二阴极辅助放电技术，通过规范化流程完成数据采集、干扰校正、结果校准及方法验证，同步输出准确、可靠的痕量杂质元素分析数据及配套标准数据集，采用Nu Astrum Data Analysis Software软件对试验测量数据进行处理，汇总整理为PDF格式的分析方法及标准文件。该方法基于第二阴极辅助放电技术，系统考察放电电压、电流、气体流量等辉光放电关键参数。分析质谱干扰，消除干扰因素对检测数据的影响。以仪器自带相对灵敏度因子或内控样品对测量结果数据进行校正，提升数据准确性。批量采集样品检测数据，通过数理统计方法计算方法检出限、精密度等相关数据，形成高纯稀土氧化物和卤化物试剂痕量杂质元素GD-MS分析方法及配套标准数据集。

数据质量描述

本资源来源于基于GD-MS技术开展的高纯氧化物、无水卤化物和类卤化物中痕量杂质元素超低检出限分析方法的研究过程。数据采集在国合通测电子材料实验室中进行，采用Nu Astrum型辉光放电质谱仪，时间跨度与整个方法研发周期同步。采用Nu Astrum Data Analysis Software软件对试验测量数据进行处理，将仪器信号强度值转换为待测元素的含量值。质量控制措施的核心是标准化与可溯源性。本方法开发时严格遵循GD-MS分析技术的基本原理和研究流程，基于第二阴极辅助放电技术，通过大量实验研究，确定最优的试验条件，以仪器自带的相对灵敏度因子或实验室自制的质控样品，确保方法的准确性。依据GB/T 1.1-2020等标准规范的要求，编制企业标准。

基本信息

采集时间：2022/11/01-2025/12/31

数据量：23.9 MiB

数据格式：*.pdf，*.docx

坐标系： 无

关键词标签

主题：高纯稀土氧化物和卤化物, GD-MS, 关键敏感元素
	
      学科：工程与技术科学基础学科 
	
      时间：
      
	
      地点：

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：陈雄飞,  赵艳

元数据作者：赵艳

数据管理者：陈雄飞

项目支持信息

编号：2022YFF0709800，
      名称：高纯稀土试剂研制及分析技术开发

编号：2022YFF0709804，
      名称：高纯稀土试剂定量分析技术开发与试剂商品化

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

陈雄飞,赵艳. 高纯稀土氧化物和卤化物试剂痕量杂质元素GD-MS分析方法及标准数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.gcxtsj.db7387.2026.