乌东德高拱坝混凝土全过程温度应力试验机数据集

英文名称：The dataset of temperature stress testing machine for the entire process of concrete in Wudongde High Arch Dam

DOI：10.12072/ncdc.nhri_dam.db6853.2025

CSTR：11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6853.2025

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

在混凝土开裂全过程仿真试验机的基础上，进行不同降温速率和约束度条件下混凝土早龄期试验和模型构建，探索结构不同部位混凝土弹性模量的发展过程进行更为全面的描述，建立考虑自身温度和温度历程的基于等效龄期的混凝土弹性模量计算模型。   在本数据集中包括“50%-0.5℃每天.xlsx”、“50%-1℃每天.xlsx”、“弹性模量.xlsx”三个文件，分别试验了不同约束度条件下混凝土温不同降温速率条件下的混凝土温度应力发展过程，即不同降温速率和约束度条件下混凝土早龄期试验-温度和应力，不同龄期条件下混凝土的弹性模量。其中“弹性模量.xlsx”包括：横轴向坐标（h）、纵轴坐标（弹性模量MPa）；“50%-0.5℃每天.xlsx”包括：横轴向坐标（s）、纵轴坐标（℃）；“50%-1℃每天.xlsx”包括：横轴向坐标（s）、纵轴坐标（℃）；

数据源描述

试验数据主要结合工程实际现场实测混凝土温度，根据温度应力试验机温度跟踪系统全过程模拟，通过混凝土早龄期试验得到。依据该实验参数进行参数的分校和对比，得出反映自身温度、温度历程和约束度条件下的混凝土弹性模量计算。

数据加工方法

（1）依据水工混凝土试验规范；   （2）乌东德大坝现场实测混凝土温度过程；   （3）工程用混凝土配合比的设计和拌制；   （4）温度应力试验机的全过程试验；   （5）数据处理和早龄期参数曲线；   （6）混凝土早龄期参数的模型建立。

数据质量描述

混凝土弹性模量的发展不仅依赖于龄期，也依赖于自身温度。大体积混凝土由于水化温升和周围环境的影响，各处的温度场一般并不均匀，这就导致了同一龄期结构各部位混凝土弹性模量的差异。现有的弹性模量计算模型多不能对这种差异进行描述，因此，本文在混凝土开裂全过程仿真试验机的基础上，建立考虑自身温度和温度历程的基于等效龄期的混凝土弹性模量计算优化模型

基本信息

采集时间：2015/01/01-2021/12/30

采集地点：北京

数据量：15.0 MiB

数据格式：*.xls

坐标系： 无

关键词标签

主题：温度应力, 全过程试验, 早龄期混凝土
	
      学科：工程与技术科学基础学科 
	
      时间：2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
	
      地点：中国,  北京

空间范围

|  | 北 ： 26.35 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：102.60 |  | 东 ：102.61 |
|  | 南 ： 26.34 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：王振红

元数据作者：王振红

数据管理者：王振红

项目支持信息

编号：2021YFC3090102，
      名称：高混凝土坝病变灾变过程预测技术与方法

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

王振红. 乌东德高拱坝混凝土全过程温度应力试验机数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6853.2025.