砷酸钠冷却结晶过程中各项基础热力学和动力学数据集（2019年3月）

英文名称：Basic thermodynamic and kinetic datasets for the cooling crystallization process of sodium arsenate (March 2019)

DOI：10.12072/ncdc.UTCMW.db2167.2022

CSTR：11738.11.ncdc.UTCMW.db2167.2022

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

砷酸钠是含砷固体废物污染物的主要成分，对环境健康造成严重威胁。结晶是从砷碱渣浸出液中分离纯化砷酸钠的有效方法之一。但由于可观察性差，且缺乏分离纯化数据，结晶过程受到限制。本文设计了带有磁场发生器的激光探测系统，研究了恒定组分环境下砷酸钠的溶解度、亚稳区宽度、界面张力、界面熵因子、晶体成核和生长速率。结果表明，随着磁场的存在，溶解度、亚稳区宽度、界面张力和界面熵因子均减小。磁场缩短了结晶诱导时间，改变了砷酸钠的成核和生长速度。此外，x射线衍射和红外分析表明，磁场对砷酸钠的晶体结构没有影响，表明磁场增强砷酸钠的结晶过程是一种可行的工程应用方法。   砷酸钠冷却结晶过程中各项基础热力学和动力学数据集，采用实验方法和公式推理计算获得，数据格式为十进制(.xls)，数据量为3组，共16个实验。

数据源描述

室内实验、公式推理，自主产生。

数据加工方法

采用BET、XRD、XPS、IR、TEM系统软件模块进行模拟。实验采用低磁场强度0.33T-0.5T不同磁场条件下探究其对砷酸钠冷却结晶的影响，研究发现磁场的添加会影响砷酸钠在水中的溶解度，介稳区以及诱导期等基础特性，揭示了磁场能够运用于工业结晶过程的可能性。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2019/03/01-2019/03/31

采集地点：江西省南昌市

数据量：130.6 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：砷酸钠, 磁场, 亚稳区
	
      学科：地质学 
	
      时间：2019
	
      地点：江西省南昌市

空间范围

|  | 北 ： 29.17 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：116.55 |  | 东 ：115.45 |
|  | 南 ： 28.12 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杨利明

元数据作者：杨利明

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

编号：2018YFC0406400，
      名称：大型煤矿和有色矿矿井水高效利用技术与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杨利明. 砷酸钠冷却结晶过程中各项基础热力学和动力学数据集（2019年3月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.UTCMW.db2167.2022.