季铵盐聚合物(QAPs)吸附位点的高暴露效应数据集（2018年12月）

英文名称：High exposure effect dataset of adsorption sites for quaternary ammonium salt polymers (QAPs) (December 2018)

DOI：10.12072/ncdc.UTCMW.db2153.2022

CSTR：11738.11.ncdc.UTCMW.db2153.2022

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

本文设计并制备了一种新型的高吸附位点(即经FT-IR证实的季铵化氮)的季铵盐聚合物(QAPs)，用于快速选择性去除水中Cr(VI)。EDS分析结果表明，氮在QAPs表面的最大暴露率高达86.1%，几乎是Cr(VI)离子印迹聚合物(Cr(VI)-IIP)(46.2%)的两倍。本文提出的吸附位点高暴露效应的思路可为设计快速选择性吸附剂去除和回收废水中的Cr(VI)提供有价值的指导。   吸附位点的高暴露效应显著提高了吸附容量和去除率:以季铵盐聚合物(QAPs)吸附六价铬为例数据集，采用实验方法获得，数据格式为十进制(.xls)，数据量为6组，共38762条。

数据源描述

室内实验、公式推理，自主产生。

数据加工方法

采用吸附-脱附等温线、颗粒内扩散模型阶段线性拟合、吸附后纯重铬酸钾光谱表征。QAPs(即5:1(TRIM))对Cr(VI)的最大吸附量(211.8 mg/g)和初始吸附速率(h 0、66.6 mg/ (g·min))分别是Cr(VI)-IIP (63.0 mg/g和13.5 mg/ (g·min)的3.6和4.9倍。流动吸附实验证明5:1(TRIM)可以在5秒内完全去除5 mg/L的Cr(VI)。此外，5:1(TRIM)对Cr(VI)的吸附具有显著的选择性，可获得100%的高纯度铬。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2018/12/01-2018/12/31

采集地点：江西省南昌市

数据量：719.6 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：高吸附位点, 季铵盐聚合物, 暴露效应
	
      学科：地质学 
	
      时间：2018
	
      地点：江西省南昌市

空间范围

|  | 北 ： 29.17 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：116.55 |  | 东 ：115.45 |
|  | 南 ： 28.12 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杨利明

元数据作者：杨利明

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

编号：2018YFC0406400，
      名称：大型煤矿和有色矿矿井水高效利用技术与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杨利明. 季铵盐聚合物(QAPs)吸附位点的高暴露效应数据集（2018年12月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.UTCMW.db2153.2022.