裂缝表面封闭聚脲材料性能数据

英文名称：Crack surface sealing polyurea material performance data

DOI：10.12072/ncdc.nhri_dam.db6880.2025

CSTR：11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6880.2025

数据共享方式：登录获取

数据分类：水文

数据集摘要

对研发的裂缝表面封闭聚脲材料进行性能测试，依据GB/T 18244-2022《建筑防水材料老化试验方法》和GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》相关要求进行表干时间、拉伸强度、断裂伸长率、与混凝土基底黏结强度、耐紫外老化后拉伸性能等检测，材料性能达到或优于相关技术要求，尤其是2000h紫外老化后拉伸强度和断裂伸长率仍达到15.3MPa和257%。

数据源描述

委托化学工业合成材料老化质量监督检测中心进行材料性能测试，测试方法按照GB/T 18244-2022《建筑防水材料老化试验方法》和GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》执行，测试仪器为AG-IC 20KN型电子拉力机（L0065），BEVS 2209结合面粘结强度检测仪（L1196），UV-COM荧光紫外老化试验箱（L3002），CH-20台式百分特规测厚仪（L0231-2）。

数据加工方法

按参照技术标准的要求进行数据处理，未作进一步加工。

数据质量描述

断裂伸长率取整数，表干时间保留1位小数，拉伸强度、粘结强度保留2位小数。

基本信息

采集时间：2024/11/04-2025/02/24

采集地点：广州

数据量：11.5 KiB

数据格式：*.excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：裂缝, 聚脲材料, 强度, 紫外老化
	
      学科：工程与技术科学基础学科 
	
      时间：2024
	
      地点：广州

空间范围

|  | 北 ： 27.26 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：107.48 |  | 东 ：107.48 |
|  | 南 ： 27.26 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：肖承京

元数据作者：肖承京

数据管理者：肖承京

项目支持信息

编号：2021YFC3090104，
      名称：高混凝土坝隐性裂缝探测诊断与修复技术装备

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

肖承京. 裂缝表面封闭聚脲材料性能数据. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6880.2025.