复杂微细粒毒砂型金矿浮选及工业应用数据

英文名称：Flotation Data and Industrial Application of Complex Fine and Ultra-fine Grained Arsenopyrite-Type Gold Ore

DOI：10.12072/ncdc.ncdc.emxk_01.db6970.2025

CSTR：11738.11.NCDC.EMXK_01.DB6970.2025

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

本数据集聚焦复杂微细粒毒砂型金矿的浮选过程，系统涵盖浮选药剂研发与应用、工艺优化及试验验证的关键数据。包括专属新药剂的吸附与调控机制研究数据，国内金矿提质降杂抑制剂（如 EMY-515）比选及用量试验、捕收剂（如 EMB-906）比选及用量试验、短流程提质降杂开路与闭路试验结果，国外金矿磨矿细度及药剂制度条件试验、开路与闭路试验结果，金辉金矿中试试验结果，以及专属新药剂和短流程应用前后的工业试验结果等。该数据集为复杂微细粒毒砂型金矿浮选工艺优化、药剂筛选及高效回收提供基础数据支撑。   本数据主要涵盖专属新药剂的吸附与调控机制研究数据，国内金矿提质降杂抑制剂比选、抑制剂EMY-515用量、捕收剂比选、捕收剂EMB-906用量、精选抑制剂EMY-515用量、短流程提质降杂开路试验、短流程提质降杂开路试验试验、提质降杂闭路试验产品检查，国外金矿磨矿细度、药剂制度等条件试验、开路和闭路试验结果、产品检查结果，金辉金矿中试试验结果，专属提质降杂新药剂和短流程应用前后工业试验结果等相关数据。   1. 名称解释：抑制剂比选试验：不同类型抑制剂（如 EMY-515、水玻璃、CMC 等）对浮选精矿品位和回收率影响的对比数据；捕收剂用量试验：不同用量的捕收剂（如 EMB-906、戊基黄药等）对浮选指标影响的数据；开路试验：浮选流程中中矿不返回的单次试验结果数据，反映单次分选效果；闭路试验：浮选流程中中矿循环返回的试验结果数据，模拟工业生产循环过程；中试试验：中等规模试验数据，验证小试成果的放大适应性；工业试验：实际生产规模试验数据，验证技术的工业应用效果。   2.量纲（度量单位）：药剂用量（抑制剂、捕收剂等）单位为克 / 吨（g/t）；金品位（原矿、精矿、尾矿）单位为克 / 吨（g/t）；产率、回收率、富集比单位为百分比（%）；磨矿细度（如-0.074mm 含量）单位为百分比（%）。   3. 数据精度：金品位测定精度至0.01g/t；药剂用量精确至 1g/t；产率、回收率精确至 0.01%；磨矿细度精确至0.01%等。

数据源描述

本数据集数据来源于试验观测，国内样品取自青海都兰金辉矿业有限公司黄龙沟金矿（典型复杂微细粒毒砂型金矿），国外样品取自塔吉克斯坦粟特州塔罗金矿。试验过程中使用的仪器与方法包括：XFD 型浮选机进行浮选条件试验及开路 / 闭路试验，原子吸收光谱仪测定金品位，扫描电子显微镜分析浮选产品矿物组成，化学多项分析测定元素含量；通过控制变量法开展抑制剂比选、捕收剂用量等试验，记录浮选精矿、尾矿的品位及回收率等指标。

数据加工方法

本数据集数据为试验观测数据，加工过程如下：首先采用方格缩分法对金矿样品进行标准化取样，确保代表性；通过控制变量法开展浮选条件试验（如抑制剂 / 捕收剂种类及用量、磨矿细度等）；使用浮选机进行开路/闭路试验，记录精矿、尾矿的产率、品位及回收率；采用化学分析和扫描电镜对产品进行检测；所有原始数据经重复验证、异常值剔除后整理入库，确保数据准确性。

数据质量描述

数据比较准确，达到精度要求。

基本信息

采集时间：2023/07/01-2025/06/30

采集地点：青海柴达木盆地,塔吉克斯坦粟特州

数据量：85.8 KiB

数据格式：*.docx

坐标系： 无

关键词标签

主题：浮选, 抑制剂, 捕收剂, 开路试验, 闭路试验, 中试试验, 工业试验
	
      学科：矿物学 
	
      时间：2023 2024 2025
	
      地点：青海柴达木盆地,  塔吉克斯坦粟特州

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：赵开乐,  王振

元数据作者：赵开乐  ,  王振

数据管理者：赵开乐, 王振

项目支持信息

编号：2023YFE0104100，
      名称：复杂微细粒毒砂型金矿高效提质降杂关键技术研究

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

赵开乐,王振. 复杂微细粒毒砂型金矿浮选及工业应用数据. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.EMXK_01.DB6970.2025.