弹性模量与侵蚀深度的关系试验数据集

英文名称：Test data set of relationship between elastic modulus and erosion depth

DOI：10.12072/ncdc.nieer.db2788.2023

CSTR：11738.11.NCDC.NIEER.DB2788.2023

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

为了模拟研究混凝土海水环境下的侵蚀损伤及劣化规律，采用质量分数10%Na2SO4溶液对混凝土试样进行不同渗透压和不同时长下的室内侵蚀试验。结合微米压痕试验、CT扫描试验和电子显微镜扫描试验，对高渗透压-硫酸盐耦合侵蚀作用下混凝土的侵蚀损伤及微观力学性能进行研究，试验结果显示：（1）渗透压加速了离子迁移，主要起到了促进化学侵蚀作用。（2）渗透压越大，混凝土化学损伤速率越快，侵蚀深度越深。（3）骨料与砂浆胶结处是易侵蚀、易破坏的薄弱点。（4）混凝土内部孔隙易生成水化产物，高渗透压下容易生成大量短柱状石膏晶体及细密的针状钙矾石晶体。

数据源描述

数据来源于试验测量。

数据加工方法

结合微米压痕试验、CT扫描试验和电子显微镜扫描试验，对高渗透压-硫酸盐耦合侵蚀作用下混凝土的侵蚀损伤及微观力学性能进行研究。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2021/03/01-2021/03/31

采集地点：湖北武汉

数据量：25.7 KiB

数据格式：excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：高渗透压, 硫酸盐侵蚀, 混凝土, 微米压痕, 微观力学
	
      学科：地理学其他学科 
	
      时间：2021
	
      地点：湖北武汉

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：李睿鑫

元数据作者：李睿鑫

数据管理者：李睿鑫

项目支持信息

编号：2018YFC0809600，
      名称：涉水重大基础设施安全保障技术研究与工程示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

李睿鑫. 弹性模量与侵蚀深度的关系试验数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NIEER.DB2788.2023.