弹性模量与侵蚀深度的关系试验数据集
英文名称：Test data set of relationship between elastic modulus and erosion depth
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CSTR：11738.11.NCDC.NIEER.DB2788.2023
数据共享方式：申请获取
数据分类：其他
数据集摘要
  为了模拟研究混凝土海水环境下的侵蚀损伤及劣化规律，采用质量分数10%Na2SO4溶液对混凝土试样进行不同渗透压和不同时长下的室内侵蚀试验。结合微米压痕试验、CT扫描试验和电子显微镜扫描试验，对高渗透压-硫酸盐耦合侵蚀作用下混凝土的侵蚀损伤及微观力学性能进行研究，试验结果显示：（1）渗透压加速了离子迁移，主要起到了促进化学侵蚀作用。（2）渗透压越大，混凝土化学损伤速率越快，侵蚀深度越深。（3）骨料与砂浆胶结处是易侵蚀、易破坏的薄弱点。（4）混凝土内部孔隙易生成水化产物，高渗透压下容易生成大量短柱状石膏晶体及细密的针状钙矾石晶体。
数据源描述
  数据来源于试验测量。
数据加工方法
  结合微米压痕试验、CT扫描试验和电子显微镜扫描试验，对高渗透压-硫酸盐耦合侵蚀作用下混凝土的侵蚀损伤及微观力学性能进行研究。
数据质量描述
  数据质量良好。
基本信息
采集时间：2021/03/01-2021/03/31
采集地点：湖北武汉 
数据量：25.7 KiB
数据格式：excel
坐标系： 无 
关键词标签
主题：高渗透压, 硫酸盐侵蚀, 混凝土, 微米压痕, 微观力学
	学科：地理学其他学科 
	时间：2021
	地点：湖北武汉 
空间范围
	
	北：
	

	西：
	
	东：

	
	南：
	


数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：李睿鑫 
元数据作者：李睿鑫   
数据管理者：李睿鑫
项目支持信息
编号：2018YFC0809600，名称：涉水重大基础设施安全保障技术研究与工程示范

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
李睿鑫. 弹性模量与侵蚀深度的关系试验数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NIEER.DB2788.2023.




