天津金海湖湖水淡化系统浓盐水处理数据集（2019年7月20日-2020年10月30日）

英文名称：Tianjin Jinhai Lake Water Desalination System Concentrated Brine Treatment Dataset (July 20, 2019 - October 30, 2020)

DOI：10.12072/ncdc.MDBW.db0013.2021

CSTR：11738.11.ncdc.MDBW.2021.11

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

将除硬后的浓盐水经循环泵(MP-70RZ, 新西山)泵入采够自日本Astom公司生产的阳离子交换膜（CMB）、阴离子交换膜（ACM）以及双极膜（BP-1E）组装而成的双极膜电渗析中。各室储罐的体积为4L。在启动电源前稳定循环半小时以排除膜堆内的气泡。然后启动电源（ZJ-2100-70, 正杰）并调节电流为恒定，记录盐室电导率、产品酸液浓度、碱液浓度随批处理时间的变化，以及不同批次处理过程的能耗和电流效率的数据。进水浓盐水TDS为20g/L, 膜片面积510cm2，盐水流速130L/h，水温30℃，膜堆结构BM-AEM-CEM-BM。当盐室电导约为6 μS/cm时更换掉盐室浓盐水，共循环进水三次。测量精度取至小数点后两位。   当浓盐水在双极膜电渗析中经过三次循环后，盐室电导率从20g/L降至4g/L；产碱浓度为0.6mol/L; 产酸浓度为0.7mol/L。对应膜堆的能耗从0.88增加至1.87kWh/(kg NaOH)；电流效率从72%降低至65%。   本数据集主要应用于苦咸水淡化系统的浓盐水资源化利用研究。

数据源描述

实验获得。

数据加工方法

电渗析膜片面积510 cm2，盐水流速130 L/h，水温30℃条件下实验测得。

数据质量描述

(1)数据生产过程: 将除硬后的浓盐水经循环泵(MP-70RZ, 新西山)泵入采够自日本Astom公司生产的阳离子交换膜（CMB）、阴离子交换膜（ACM）以及双极膜（BP-1E）组装而成的双极膜电渗析中。各室储罐的体积为4 L。在启动电源前稳定循环半小时以排除膜堆内的气泡。然后启动电源（ZJ-2100-70, 正杰）并调节电流为恒定，记录盐室电导率、产品酸液浓度、碱液浓度随批处理时间的变化，以及不同批次处理过程的能耗和电流效率的数据。   (2)方法: 进水浓盐水TDS为20 g/L, 膜片面积510 cm2，盐水流速130 L/h，水温30℃，膜堆结构BM-AEM-CEM-BM。当盐室电导约为6 μS/cm时更换掉盐室浓盐水，共循环进水三次。测量精度取至小数点后两位。   (3)结果：当浓盐水在双极膜电渗析中经过三次循环后，盐室电导率从20 g/L降至4 g/L； 产碱浓度为0.6 mol/L; 产酸浓度为0.7 mol/L。对应膜堆的能耗从0.88增加至1.87 kWh/(kg NaOH)； 电流效率从72%降低至65%。

基本信息

采集时间：2019/07/20-2020/10/30

采集地点：天津市

数据量：207.1 KiB

数据格式：excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：双极膜电渗析, 浓盐水, 酸, 碱, 能耗, 电流效率
	
      学科：水文化学 
	
      时间：2020
	
      地点：天津市

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杜润红

元数据作者：杜润红

数据管理者：杜润红

项目支持信息

编号：2017YFE0114200，
      名称：小型高效节能的沙漠苦咸水膜法淡化工艺开发和设备研制

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杜润红. 天津金海湖湖水淡化系统浓盐水处理数据集（2019年7月20日-2020年10月30日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.MDBW.2021.11.