金属-有机框架锆对砷的特殊吸附进行工程探索和机理探讨数据集（2018年3月）

英文名称：Engineering exploration and mechanism exploration of the special adsorption of arsenic by metal organic framework zirconium dataset (March 2018)

DOI：10.12072/ncdc.UTCMW.db2159.2022

CSTR：11738.11.ncdc.UTCMW.db2159.2022

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

通过间歇实验和吸附动力学研究了As(III, V)的去除性能。在pH为9.2 0.1时，UiO-66对As(III)和As(V)的去除率分别为205.0和68.21 mg/g。通过吉布斯自由能计算和Dubinin-Radushkevich (D-R)等温线模型验证了As去除过程是放热的，为化学吸附反应。固定床反应器去除实验表明，As(III)和As(V)的有效处理体积分别达到2270和1775 BVs，直至达到最严格的As调节水平10 lg/L(初始As浓度为100 lg/L)。FTIR和XPS研究表明，锆金属-有机框架的ZrAO键在吸附As中起重要作用。XANES研究表明，As吸附在UiO-66上，氧化态没有变化。更有趣的是，EXAFS光谱显示，在UiO-66的六核Zr簇上，As(V)和As(III)主要形成双齿双核配合物。金属锆-有机骨架材料具有无毒、稳定性高、吸附砷量大、成本低、易得等优点。   金属-有机框架锆对砷的特殊吸附：工程探索和机理探讨数据集，采用实验方法获得，数据格式为十进制(.xls)，数据量为5组，共34500条实验数据。

数据源描述

室内实验、仪器表征，自主产生。

数据加工方法

采用XPS、SEM、TEM、红外光谱系统软件模块进行模拟，获得实验数据。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2018/03/01-2018/03/31

采集地点：江西省南昌市

数据量：487.4 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：锆, 砷, 吸附, 金属-有机框架
	
      学科：地质学 
	
      时间：2018
	
      地点：江西省南昌市

空间范围

|  | 北 ： 29.17 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：116.55 |  | 东 ：115.45 |
|  | 南 ： 28.12 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杨利明

元数据作者：杨利明

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

编号：2018YFC0406400，
      名称：大型煤矿和有色矿矿井水高效利用技术与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杨利明. 金属-有机框架锆对砷的特殊吸附进行工程探索和机理探讨数据集（2018年3月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.UTCMW.db2159.2022.