有机-无机复合絮凝剂的制备与表征数据集（2019年10月）

英文名称：Preparation and characterization data set of organic-inorganic composite flocculant (October 2019)

DOI：10.12072/ncdc.UTCMW.db2195.2022

CSTR：11738.11.ncdc.UTCMW.db2195.2022

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

将已制备的PFS和P(AM-DMDAAAC-ODMA)两种絮凝剂进行复合反应，运用Ferron逐时络合比色法对PFS及PFS与P(AM-DMDAAAC-ODMA)的复合絮凝剂中Fe(Ⅲ)的分子形态及组成成分进行分析，探讨PFS的盐基度及有机絮凝剂P(AM-DMDAAAC-ODMA)的特性粘数等因素对复合絮凝剂中Fe(Ⅲ)形态分布的影响，阐明复合絮凝剂中各组分的相互作用关系。数据集共包含9668个数据，6组数据。

数据源描述

室内实验，自主产生。

数据加工方法

运用Ferron逐时络合比色法对PFS及PFS与P(AM-DMDAAAC-ODMA)的复合絮凝剂中Fe(Ⅲ)的分子形态及组成成分进行分析。取若干只50mL的比色管放入试管架中，依次加入4mL的1：1的盐酸、8mL20%乙酸钠溶液和10mL0.2%的Ferron试剂并充分混合均匀，配制成比色缓冲溶液，再依次加入不同浓度的铁标准溶液，用去离子水稀释至刻度，在1min内分别放入紫外分光光度计中在598nm波长处测试其吸光度ABS，以不加铁标准溶液作为空白组，做出标准曲线图采用溴化钾压片法进行红外光谱测试。X射线衍射仪设定扫描速度为0.05°/s，扫描角度范围为10°～80°。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2019/10/01-2019/10/31

采集地点：北京市

数据量：409.7 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：络合比色法, 复合絮凝剂, 盐基度, 特性粘数
	
      学科：地质学 
	
      时间：2019
	
      地点：北京市

空间范围

|  | 北 ： 41.06 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：115.42 |  | 东 ：117.51 |
|  | 南 ： 39.44 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：张春晖

元数据作者：张春晖

数据管理者：张春晖

项目支持信息

编号：2018YFC0406400，
      名称：大型煤矿和有色矿矿井水高效利用技术与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

张春晖. 有机-无机复合絮凝剂的制备与表征数据集（2019年10月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.UTCMW.db2195.2022.