钻井工具金属材料测试数据集（2017-2018年）

英文名称：Test data set of metal materials for drilling tools (2017-2018)

DOI：10.12072/ncdc.SRIPE.db1700.2022

CSTR：11738.11.ncdc.SRIPE.db1700.2022

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

2017-2018年在湖北潜江和武汉采用室内试验方法获得的钻井工具金属材料测试数据29份。测试内容包括钢材、焊材和胎体材料化学成分分析、拉伸试验、冲击试验、横向断裂强度、线膨胀系数和耐磨性试样。在-50℃低温存储后，取出进行力学性能、冲击功和磨损试验，试验结果表明试验材料满足 -50℃低温存储要求。本数据集整理和收集了项目实施期间（2017.01-2018.12）钻井工具金属材料测试数据集，含有跨度、试样尺寸、总负荷、横向断裂强度、硬度、磨损量等字段数据。共计400条。

数据源描述

本数据集为室内试验产生。数据采集地点为湖北省潜江市、武汉市中石化江钻石油机械有限公司和武汉材料保护研究所实验室，采集所用仪器包括ARL3460直读光谱仪、SHT4605微机控制电液伺服万能试验机、ZBC2302-C微机摆锤式冲击试验机、JCSJ30-I型数字化冲击试验机和MLD-10湿砂金属轮摩擦磨损试验机。

数据加工方法

数据采集使用仪器包括ARL3460直读光谱仪、SHT4605微机控制电液伺服万能试验机、ZBC2302-C微机摆锤式冲击试验机、JCSJ30-I型数字化冲击试验机和MLD-10湿砂金属轮摩擦磨损试验机，试验方法参考标准GB/T 4336-2016、GB/T 6394-2017、GB/T 3851-2015、GB/T 229-2007等。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2017/01/01-2018/12/30

采集地点：湖北省潜江市、武汉市中石化江钻石油机械有限公司和武汉材料保护研究所室内实验室

数据量：32.7 MiB

数据格式：pdf

数据时间分辨率：年

坐标系： 无

关键词标签

主题：焊材, 胎体材料, 化学成分, 冲击试验
	
      学科：地质学 
	
      时间：2017 2018
	
      地点：湖北省潜江市,  武汉市中石化江钻石油机械有限公司,  武汉材料保护研究所室内实验室

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：池胜高

元数据作者：吴刚

数据管理者：吴刚

项目支持信息

编号：2016YFC0303300，
      名称：极地冷海钻井关键技术研究

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

池胜高. 钻井工具金属材料测试数据集（2017-2018年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.SRIPE.db1700.2022.