聚合硫酸铁的制备与表征实验数据集（2019年1月）

英文名称：Experimental data set of preparation and characterization of polyferric sulfate (January 2019)

DOI：10.12072/ncdc.UTCMW.db2179.2022

CSTR：11738.11.ncdc.UTCMW.db2179.2022

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

对实验室制得的聚合硫酸铁溶液中的全铁含量、还原性物质含量及盐基度进行了测定，以此作为对聚合硫酸铁溶液品质好坏的评判依据。全铁含量、还原性物质含量的测试方法参照GB/T14591-2016水处理剂聚合硫酸铁。运用单因素实验法，选择反应温度、总铁浓度、溶液pH值和反应时间这4种主要的影响因素进行探究，分析聚合硫酸铁制备的影响因素。并对制备的纳米聚合硫酸铁颗粒进行红外光谱及X射线衍射分析。数据集共包含7422个数据，6组数据。

数据源描述

室内实验，自主产生。

数据加工方法

全铁含量、还原性物质含量的测试方法参照GB/T14591-2016水处理剂聚合硫酸铁，盐基度的测试方法如下：称取液体产品约1.2g，精确至0.2mg，置于250mL锥形瓶中，加水20mL及25mL盐酸标准溶液，盖上表面皿，置于电炉上加热至沸腾后立即取下。冷却至室温后，全部转移到250mL聚乙烯锥形瓶中，再加入氟化钾溶液10mL，摇匀，加5滴酚酞指示剂，立即用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至淡红色（30s不褪）即为终点，同时做空白试验。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2019/01/01-2019/01/31

采集地点：北京市

数据量：194.9 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：聚合硫酸铁, 单因素实验法, 反应温度, 总铁浓度, 溶液pH值, X射线衍射
	
      学科：地质学 
	
      时间：2019
	
      地点：北京市

空间范围

|  | 北 ： 41.06 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：115.42 |  | 东 ：117.51 |
|  | 南 ： 39.44 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：张春晖

元数据作者：张春晖

数据管理者：张春晖

项目支持信息

编号：2018YFC0406400，
      名称：大型煤矿和有色矿矿井水高效利用技术与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

张春晖. 聚合硫酸铁的制备与表征实验数据集（2019年1月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.UTCMW.db2179.2022.